附件一

大庆华科C5石油树脂装置

破乳剂招标采购技术要求

本项目约定大庆华科股份有限公司为买方，投标报价方为卖方。

一、项目介绍

大庆华科股份有限公司2.5万吨/年C5石油树脂装置碱洗单元加入破乳剂，防止碳五聚合液在碱洗脱除催化剂过程中发生乳化现象，实现良好的油水分离，得到合格的间戊二烯石油树脂产品。

- 买方的基础条件

1、使用的装置简介

我公司C5石油树脂装置采用连续聚合生产工艺，复配后C5原料经进料泵送入反应釜R-5101，同时根据配方加入适量的无水三氯化铝催化剂进行聚合反应。聚合反应器设有内部机械搅拌，控制一定反应压力和温度。从聚合釜底部抽出的部分反应混合液，经反应循环泵送往循环冷却器，经循环冷却后返回反应器，撤出反应产生热量。聚合液经碱洗、水洗、氨洗脱除催化剂，聚合液经沉降后经脱溶、汽提系统分离除溶剂和低聚物组分，生产出合格间戊二烯石油树脂(C5石油树脂）产品。装置产能2.5万吨/年。

2、 C5石油树脂装置原料条件

C5石油树脂装置使用碳五分离生产的粗间戊二烯、粗异戊二烯、粗异戊烯及加氢戊烯为原料，按比例混配后生产间戊二烯石油树脂(C5石油树脂），原料中间戊二烯+异戊二烯含量≥27%（V），水份≤200ppm。

3、设备条件

桶装破乳剂用气动泵P-5216从桶中抽入破乳剂罐V-5213（容积0.006m3）,与水进行混配稀释后经计量泵P-5213泵入碱罐V-5205，破乳剂与碱液混合后送入碱洗混合器，与聚合液混合搅拌破乳分层进行碱洗脱除三氯化铝催化剂。

3.1 破乳剂注入流程

P-5213

V-5213

破乳剂

P-5216

V-5205

P-5202来的热水

高浓度碱

X-5204

3.2操作条件

| 序号 | 编号 | 管道介质名称 | 正常流量 | 操作温度 ℃ | 操作压力(MPaG) | 管径(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg/h |  |  |  |
| 1 | 破乳剂进料线 | 破乳剂 | 0.8 | 常温 | 0.4 | 20 |

4、工艺条件

根据进料量调节P-5213A/B泵的流量，调节破乳剂的加入量。

| 注入位置 | 操作压力（Mpa） | 操作温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| X-5204 | 0.20～0.35 | 45～90 |

三、对破乳剂产品的技术要求

1、破乳剂技术指标要求

间戊二烯石油树脂(C5石油树脂）生产用破乳剂是一种高效表面活性剂，具有破乳、缓蚀、阻垢等作用，能与水混溶，无腐蚀性。

破乳剂物性指标要求

| 项 目 | 技术指标 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外 观 | 无色至淡黄色液体 | 目测 |  |
| 密度（20℃），g/cm³ | 0.9-1.1 | GB/T1884-2000 |  |
| 粘度（20℃），mpa.s | ≤250 | GB/T5561-1994 |  |

产品执行企业标准时，需提供有效的企业标准。企业标准（进口标准）规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

2、产品性能保证

(1)在破乳剂单耗≤0.25kg/t（间戊二烯石油树脂）时，保证间戊二烯石油树脂生产过程中聚合液不发生乳化现象。

(2)保证破乳剂产品的加入对我公司C5石油树脂装置及产品无不良影响。

(3)水洗沉降系统排出的废水中不应有可见的油和树脂。

(4)水油界面处不应有明显乳化油。

3、卖方投标报价时须提供有效的产品标准、安全技术说明书、出厂质量检测报告单。

四、报价人需知

1、产品应用业绩要求

投标产品（要求同型号）拥有同类C5石油树脂 (间戊二烯石油树脂)装置成功应用的业绩，提供合同并加盖公章。

2、产品试用

中标产品如果不是我公司在用合格剂，应提交小试样品150ml,经我公司研究中心小试合格后再进行装置试用。若小试不合格，即小试产品无法满足第三条（对破乳剂产品的技术要求）中各项技术要求，即为产品不能满足我公司生产要求，则不再进行装置试用。

经过装置试用合格后方可继续执行合同。试用期为1个月，试用期间买方按卖方提供的破乳剂产品进行试用，如果试用无法满足第三条（对破乳剂产品的技术要求）中各项技术要求，为试用不合格。

3、本《技术要求》文件效力

本《技术要求》文件作为本产品招标采购的技术文件，卖方参加投标报价即视为承诺标的产品满足本《技术要求》文件中各项条款要求。本《技术要求》视为商务合同的技术文件。卖方报价时应提供产品标准、安全技术说明书等技术资料，如有必要买方将组织进行技术交流。

4、其它

1）对于首次使用的产品，根据买方需要，卖方需派技术人员进行现场技术指导。买方为卖方现场技术服务人员提供工作便利。

2）如破乳剂产品在使用过程中达不到第三条（对破乳剂产品的技术要求）中各项技术要求，则取消买方合格供应商资格。

3）在破乳剂使用过程中如出现问题，买方及时通知卖方。如因破乳剂产品质量原因影响买方生产，买方有权终止产品使用，取消卖方合格供应商资格。卖方负责赔偿买方的全部损失。

5、包装、运输和储存

（1）卖方提供产品按企业标准有关包装的技术要求进行。

（2）产品包装采用镀锌铁桶密封包装，净重不超过200公斤。

（3）所有包装应能保证运输过程中产品不受损、遗失，包装物标注发货标识：产品名称、生产日期、毛重/净重等。

（4）镀锌铁桶厂家不回收。

（5）交货地点：大庆华科股份有限公司化工作业区。