附件一：

石油树脂包装袋技术要求

1.原则：大庆华科股份有限公司固体包装袋原则上使用塑料编织袋包装，特殊要求除外.。

2. 使用范围：

2.1化工作业区：

2.1.1石油树脂产品使用聚丙烯（T30S）涂膜编织袋

3. 执行标准

3.1本协议规定以外的技术指标，编织袋及内袋执行GB/T 8946-2013塑料编织袋通用技术要求 中的规定要求

4. 主要技术要求、检验和试验

4.1主要技术要求：

4.1.1聚丙烯（T30S）涂膜编织袋技术要求

材质：聚丙烯（T30S）内涂膜

尺寸：570mm×850mm，偏差规定（mm）：负偏差：长度<10；宽度不得小于标准值。

重量：要求125g/条。

偏差规定（g）：负偏差<5（尺寸1、尺寸2）

装载重量：25kg（尺寸1、尺寸2）

4.1.2塑料编织袋物理性能指标：

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸负荷N/50mm | 经向 | ≥600 |
|  | 纬向 | ≥600 |
|  | 缝底向（双折） | ≥300 |
| 剥离力，N/30mm不小于 |  | 3.0 |
| 耐跌落性 |  | 袋不破裂，包装物不漏失 |

4.1.3外观质量：执行GB/T 8946-2013塑料编织袋通用技术要求中6.1、6.4、6.5、6.6、7.1中的要求

4.1.4版面：以买方提供的样袋版面为准

4.2 检验与试验

4.2.1外观验收

色泽、版面的图样和印刷质量是否达到要求、涂塑的质量以及编织袋的外观是否整洁和无异味等若不合格，则买方拒收货物，并可依据合同约定和所到货物的具体情况对供应商进行索赔。

4.2.2质量验收

4.2.2.1有效长度和有效宽度偏差

将袋摊平，用精确至1mm的直尺，在中间和离两边一半的三处测量有效长度和有效宽度，以最大偏差作为检测偏差。

4.2.2.2经密度和纬密度偏差

将袋摊平，在袋上任意位置划出一个100mm×100mm，与袋边线相平的方块编织布，目测方块编织布内的经、纬扁丝根数。观测时当终点最后不足1根时，按1根计。经丝重叠按1根计算。执行GB/T 8946-2013塑料编织袋通用技术要求 6.2中经密度/（根/100 mm）、纬密度/（根/100 mm）允许偏差。

4.2.2.3质量测量及单位面积质量偏差

用感量为0.1g的天平称取一整条样袋的质量；单位面积质量偏差执行GB/T 8946-2013塑料编织袋通用技术要求 6.2 中袋的单位面积质量偏差/% 和附录B 规定。

4.2.2.4跌落性能

执行GB/T 8946-2013塑料编织袋通用技术要求 中7.5跌落性能中的要求

5. 服务和质量保证

5.1 现场服务

卖方按买方的要求按月供货，负责运输，数量由双方进行现场验收，买方抽检数量为每批次送货量的3‰，现场验收项目包括外观、克重、跌落实验及卖方出具出厂合格检验单据（必须有数据），以上项目全部合格可办理入厂，有一项不合格则拒收，首次供货必须有具有检测资质的质检部门出具的检验报告。

5.2 售后服务

使用过程中发现版面，尺寸，重量，数量等问题不能保证买方包装要求的，卖方负责免费按买方抽检的不符合比例予以补足或更换。

5.3 质量保证

包装袋用料严格按买方要求生产，不得使用再生料，落地料或掺杂其他料，买方不定期对产品委托第三方检定机构对包装物质量进行抽检，若检验结果不符合要求，买方将进行退货，三次不合格以上情况发生，将终止合同，由此对买方造成的损失及委托检测费用则由卖方负担，包装袋正常储存条件不得小于十八个月。聚丙烯包装袋在夏季时（7.8.9月份），不出现老化现象，在装卸过程中不出现破包情况。